TechnoDrain 6.2

Dun drainage geocomposiet - dubbele structuur en geotextiel op 2 kanten

Beschrijving voor het lastenboek (versie 08 2022)

Nota :	De teksten tussen [ ... tekst ... ] kunnen in het geval van een neutraal lastenboek verwijderd worden.

De teksten tussen « ... tekst ... » vormen een keuze die moet worden aangepast in functie van de specifieke kenmerken van het project.

1. Algemeen principe

De « ... verticale drainage van de ondergrondse muren, de funderingen, de tunnelwanden, enz. , ... » of de « ... horizontale drainage van het plat dak, de betondal, het terras, de berijdbare oppervlaktes enz. ... » zal verkregen worden door de plaatsing van een drainerend geocomposiet [ ... van het type TechnoDrain 6.2 ... ] met dubbele structuur.

2. Productbeschrijving

Het drainagemembraan [ ... TechnoDrain 6.2 ... ] zal samengesteld zijn uit een driedimensionale thermogevormde alveolaire structuur in polyethyleen met hoge densiteit, aan beide kanten bedekt met een grijs niet-geweven geotextiel in polypropyleen van 110 g/m². De verschillende lagen van het geocomposiet zullen aan de zijkanten verbonden zijn met lijm om een goede vasthouding van het geheel te verzekeren zonder de soepelheid van het product te verhinderen.

Het drainagemembraan [ ... TechnoDrain 6.2 ... ] zal een dikte hebben van 6 mm onder 2 kPa, een oppervlaktemassa hebben van 800 g/m², zal weerstaan aan een trekkracht van 20,8 kN/m in de langsrichting (MD) en 22,7 kN/m in de dwarsrichting (CMD) en zal een drukweerstand hebben van minimum 50 t/m².

De rollen zullen een lengte hebben van 25 m en beschikbaar zijn in een breedte van 1,10 m of 2 m. De geïntegreerde niet-geweven vilten op de 2 kanten van het membraan zullen een breedte hebben van 1,30 m of 2,20 m om een overlapping tussen de stroken te verzekeren.

Het geocomposiet [ ... TechnoDrain 6.2 ... ] zal de volgende doorlaatvermogens aanbieden:

Indien i i=1	onder 20 kPa : 1 L/(m.s)

onder 100 kPa : 0,93 L/(m.s)

onder 200 kPa : 0,83 L/(m.s)

Het geocomposiet moet binnen de twee weken na de plaatsing bedekt worden.